|  | POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ | Laboratorium Biomateriałów ĆWICZENIE Nr 6 |
| --- | --- | --- |
| Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska | Opracował: dr hab. inż. Mariusz Walczak, prof. PL |

I.	Temat ćwiczenia: Struktura i właściwości tytanu i jego stopów dla ortopedii i stomatologii. Analiza modyfikacji warstwy wierzchniej.

- Cel ćwiczenia: Identyfikacja struktury tytanu i stopów tytanu na postawie obserwacji mikroskopowych. Określenie zależności między budową strukturalną a właściwościami materiałów.

III.	Ważniejsze pytania kontrolne:

- Rodzaje tytanu i stopów tytanu (przykłady gatunków stopów w zależności od struktury).

- Rola pierwiastków w kształtowaniu struktury (α, α+β, β)

- Warstwa alfa w odlewniczych stopach Ti (faza z ang. α case).

- Właściwości tytanu i jego stopów.

- Zastosowania tytanu i jego stopów w medycynie.

- Rodzaje tlenków tworzących się na powierzchni tytanu w zależności od temperatury przetwarzania.

IV.	Literatura uzupełniająca:

- Walczak M.: Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na trwałość użytkową układów metal-ceramika stosowanych w protetyce stomatologicznej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014

- Leda H. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012

- Marciniak J., Biomateriały, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

V.	Przebieg ćwiczenia:

  - Materiały i urządzenia do badań

- Zestaw zgładów metalograficznych tytanu i jego stopów.

- Mikroskop metalograficzny.

- Instrukcja obsługi mikroskopu.

- Atlas mikrostruktur tytanu i jego stopów.

2.	Przebieg badań

Przed rozpoczęciem ćwiczenia student obowiązkowo zapoznaje się z zaleceniami instrukcji BHP. Prowadzący zajęcia sprawdza opanowanie wiadomości podanych w instrukcji BHP i znajomość problematyki badawczej. Po dopuszczeniu do realizacji ćwiczenia należy wykonać następujące czynności:

  - Włączyć oświetlenie mikroskopu i posługując się instrukcją obsługi sprawdzić jego działanie. Sprawdzić dobór powiększenia.

  - Przeprowadzić obserwację struktur wszystkich zgładów metalograficznych znajdujących się w zestawie oraz ich identyfikację na podstawie atlasu mikrostruktur.

  - Narysować w sprawozdaniu struktury tytanu i jego stopów wskazane przez prowadzącego zajęcia.

3.	Opracowanie wyników badań i sprawozdania

  - Cel badań, przedmiot badań.

  - Krótka charakterystyka badanych materiałów.

  - Rodzaj mikroskopu i jego wyposażenie.

  - Rysunki obserwowanych struktur i ich charakterystykę.

  - Analiza wyników badań i wnioski dotyczące związków między budową strukturalną a właściwościami materiałów.

4.	Materiały uzupełniające

4.1. Atlas mikrostruktur tytanu i jego stopów.