|  | POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ | Laboratorium Biomateriałów ĆWICZENIE Nr 9 |
| --- | --- | --- |
| Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska | Opracował: dr hab. inż. Mariusz Walczak, prof. PL |

I.	Temat ćwiczenia: Badania korozyjne elektrochemiczne metalowych biomateriałów w warunkach in vitro. Wyznaczanie krzywych polaryzacji.

- Cel ćwiczenia: Określanie stopnia odporności wybranych biomateriałów na korozję w zależności od środowiska. Wyznaczanie potencjału stacjonarnego w funkcji czasu.

III.	Ważniejsze pytania kontrolne:

- Co to jest korozja elektrochemiczna?

- Na czym polegają badania korozji swobodnej dla obwodu otwartego?

- Celowość korozyjnych badań elektrochemicznych

- Pasywność materiałów.

- Charakterystyka krzywych potencjał-czas dla obwodu otwartego.

IV.	Literatura uzupełniająca:

- Walczak M.: Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na trwałość użytkową układów metal-ceramika stosowanych w protetyce stomatologicznej, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014

- Leda H. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012

- Surowska B.: Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001.

V.	Przebieg ćwiczenia:

  - Materiały i urządzenia do badań

- Zestaw próbek (biomateriałów metalowych) do badań korozyjnych

- Zestaw do badań elektrochemicznych Atlas 0531.

- Instrukcja zestawu do badań elektrochemicznych.

2.	Przebieg badań

Przed rozpoczęciem ćwiczenia student obowiązkowo zapoznaje się z zaleceniami instrukcji BHP. Prowadzący zajęcia sprawdza opanowanie wiadomości podanych w instrukcji BHP i znajomość problematyki badawczej. Po dopuszczeniu do realizacji ćwiczenia należy wykonać następujące czynności:

  - Przygotować elektrolit odpowiedni do przewidzianego programu badań np.:

a) roztwór 0,9% NaCl

b) roztwór sztucznej śliny ,

c) roztwór Ringera.

Do wykonania ćwiczenia wybrać dwa różne roztwory.

  - Przygotować próbki

a) odtłuścić powierzchnie próbek.

  - Zabiegi wstępne

a) Próbki należy zanurzyć w elektrolicie na okres 10 min. w warunkach bezprądowych,

  - Pomiary.

a) badanie potencjodynamiczne:

- zestawić układ pomiarowy do pomiarów dla obwodu otwartego (wg. Schematu zgodnie z Instrukcją zestawu do badań elektrochemicznych);

- umieścić próbki w naczyńku pomiarowym;

- ustalić parametry pracy układu (wg. instrukcji obsługi generatora zmian napięcia ),

* szybkość zmian napięcia (1 - 100 mV/s ),

* czas trwania badania;

- dokonać pomiaru;

3.	Opracowanie wyników badań i sprawozdania

  - Cel badań, przedmiot badań.

  - Krótka charakterystyka badanych biomateriałów i zastosowanych symulowanych płynów ustrojowych.

  - Analiza krzywych potencjał czas oraz wyznaczenie potencjału obwodu otwartego Eocp.

Sporządzić wykresy Eocp=f(t), gdzie t- czas.

Z otrzymanych wykresów odczytujemy charakterystyczne parametry elektrochemiczne Eocp.

3.5. Analiza wyników badań i wnioski dotyczące związków pomiędzy składem chemicznym symulowanych środowisk płynów ustrojowych a odpornością na korozję badanych biomateriałów. Ocena potencjału stacjonarnego w czasie.